# BZ.271.55.2020.I							Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

### „Remonty nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45233142-6– roboty w zakresie naprawy dróg,

45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych, miejsc parkingowych oraz alejek parkowych i innych ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość w granicach adm. miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym m. in.:

      - Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (gr. 5 cm):

- kostka betonowa grubości 6cm używana (materiał Inwestora)			450,00 m2

- kostka betonowa grubości 6cm nowa (materiał Wykonawcy)		           1000,00 m2

- kostka betonowa grubości 8cm używana (materiał Inwestora)			300,00 m2

- kostka betonowa grubości 8cm nowa (materiał Wykonawcy)		           1000,00 m2

2. Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralnej o grubości ziarna 0-8 mm, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Zamawiający informuje, że obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu HanseGrand (materiał Wykonawcy)				150,00 m2

3. Naprawa nawierzchni wodoprzepuszczalnej z mieszanki mineralno-żywicznej na bazie żywic epoksydowych o grubości 25 mm. Zamawiający informuje, że obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu TerraWay (materiał Wykonawcy)					200,00 m2.

4. Naprawa nawierzchni z ozdobnej kostki brukowej o gr. 6 cm, wykonanej w technologii płukanej, z wysokimi właściwościami antypoślizgowymi. Zamawiający informuje, że  obecnie istniejącą nawierzchnią jest nawierzchnia typu Semmelrock	(materiał Wykonawcy)		100,00 m2

5. Rozebranie obrzeży betonowych (z ławą):

a) obrzeża 6x20 cm									100,00 mb.

b) obrzeża 8x30 lub 8x25 cm							150,00 mb.

6. Rozebranie nawierzchni:

a) z asfaltobetonu grubości 4 cm (ręczne)						60,00 m2

b) podbudowy betonowej grubości 12 cm (ręczne)					60,00 m2

c) chodnika z płyt kamiennych o grubości do 17 cm					50,00 m2

d) z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) grubości 12 lub 15 cm			50,00 m2

e) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm						150,00 m2

f) chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm						150,00 m2

g) z kostki betonowej brukowej grubości 6 lub 8 cm					150,00 m2

h) z kostki kamiennej rzędowej h=18cm						100,00 m2

7. Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową 15x45 cm:

a) krawężnik betonowy 15x30 cm							130,00 mb

b) krawężnik kamienny 20x35 cm							50,00 mb.

8. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) o grubości 12 lub 15 cm (z odzysku):

a) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementową(materiał Inwestora)												200,00 m2

b) na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem (materiał Inwestora)		30,00 m2

9. Remont cząstkowy nawierzchni:

a) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)						500,00 m2

b) chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora) 					700,00 m2

c) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia płukanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)															180,00 m2

d) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia płukanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)															330,00 m2

e) chodnika z płyt kamiennych o średniej grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)				30,00 m2

f) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)						100,00 m2

g) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)					300,00 m2

h) nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)				150,00 m2

i) nawierzchni z brukowca h=13-17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)							30,00 m2

j) nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)				30,00 m2

k) chodnika z płyt betonowych 20x20x5cm, o fakturze z elementami ostrzegającymi osoby niewidome o przejściu dla pieszych, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)								50,00 m2

10. Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

a) przestawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( obrzeża Inwestora)			150,00 mb

b) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( obrzeża Inwestora)		150,00 mb

c) ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( materiał Wykonawcy)			600,00 mb

d) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( materiał Wykonawcy)		500,00 mb

11. Założenie trawników 								100,00 m2

12. Wypełnienie spoin między kostkami brukowymi kamiennymi mieszaniną piasku kwarcowego i żywic epoksydowych, głębokość spoiny 6 cm, szerokość 0,5-2,00 cm (średnio 15 mb spoiny/m2 nawierzchni)

500,00 mb

13. Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ławy betonowej o wym. 15x45 cm (beton B 10) z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

a) krawężnik kamienny o wymiarach 20x35 cm (krawężnik Inwestora)		50,00 mb

b) krawężnik betonowego o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Inwestora)		50,00 mb

c) krawężnik betonowych o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Wykonawcy)		130,00 mb

14. Remont podbudowy betonowej, chudy beton o grubości 12 cm			300,00 m2

15. Remont nawierzchni betonowej, beton B20 o grubości 17 cm			50,00 m2

16. Prostowanie słupków, w tym przeszkodowych					400 szt.

17. Ustawienie znaków drogowych wraz ze słupkiem (śr. do 800 mm)			60 kpl.

18. Remont stalowych balustrad mostowych o wysokości 1,10 metra (spawanie, malowanie)													200,00 mb

19. Wymiana przykanalika studzienki ściekowej ulicznej	z PCV o średnicy 160 mm	20,00 mb

20. Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

a) wpustu ulicznego									15 szt.

b) włazu studzienki telekomunikacyjnej						4 szt.

c) włazu kanałowego								8 szt.

d) wpustu ulicznego z wymianą kratki ściekowej (nowa kratka –materiał Wykonawcy)	6 szt.

e) skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych					5 szt.

21. Uzupełnienie rusztu kratki ściekowej (nowy ruszt –materiał Wykonawcy)		15 szt.

22. Wymiana wpustu oraz ulicznej studzienki ściekowej z osadnikiem (materiał Wykonawcy)

15 szt.

23. Remont cieku ulicznego

- z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm						50,00 mb

- z kostki kamiennej								30,00 mb

24. Wymiana przepustu o średnicy 600mm pod zjazdem				10,00 mb

25. Wykonanie ścianki czołowej przepustu						2 szt.

26. Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem			20,00 m3

27. Odnowienie symboli na jezdni, miejscach postojowych, ścieżkach rowerowych i alejkach parkowych

a) C-13 i C-16 (piktogramy)								50 szt.

b) P-20 i P-24 (łącznie)								150 szt.

28. Remont muru oporowego z kamienia 						6,00 m3

29. Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm) o grubości 20 cm									250,00 m2

30. Wykonanie nawierzchni drogi utwardzonej gruntowej gruzem z recyklingu (ziarno max do 5 cm) dodatek za każdy następny 1 cm grubości						2.000,00 m2

31. Naprawa nawierzchni dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy)					                          350,00 m3

32. Remont nawierzchni dróg gruntowych (materiał Wykonawcy):

a) z kamienia łamanego 0-31,5 mm bez uzupełnienia materiału			2.000,00 m2

b) z kamienia łamanego 0-31,5 mm z uzupełnieniem materiału (do 5 cm/m2)	430,00 m2

c) z pospółki z uzupełnieniem materiału do 5 cm grubości /m2			500,00 m2

33. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm		300,00 m2

34. Transport materiałów na odległość do 5 km z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym

a) materiałów sypkich								20,00 ton

b) sztukowych o masie do 50 kg							20,00 ton

c) kostki kamiennej								20,00 ton

35. Droga z żelbetowych płyt drogowych (pow. płyty ponad 3,00 m2)

a) wykonanie nowej nawierzchni (materiał Inwestora)				100,00 m2

b) przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt POZBET				100,00 m2

36. Montaż stojaków na rowery (materiał Wykonawcy)					30 szt.

37. Malowanie oznaczenia miejsca postojowego P-18 (niebieskie tło)			30 szt.

38. Montaż nowego znaku drogowego(śr. 800 mm) bez słupka (materiał Wykonawcy)	40 szt.

39. Montaż tabliczki typu T przy znaku drogowym (materiał Wykonawcy)		30 szt.

40. Montaż pylonu U-5b	 (materiał Wykonawcy)						30 szt.

41. Montaż nowych słupków ostrzegawczych (materiał Wykonawcy)			50 szt.

42. Wykonanie w gruncie kategorii II-IV rowków 30x30cm pod krawężniki lub obrzeża	120,00 mb

43. Oznakowanie farbą olejną elementów ruchomych włazów urządzeń podziemnych oraz rusztów wpustów ulicznych									25 szt.

44. Wymiana uszkodzonych elementów pomostu drewnianego, elementy o wymiarach 200x15x5cm

30 szt.

45. Wymiana elementów ekranu dźwiękochłonnego wykonanego z poliwęglanu wraz z uszczelkami     10,00 m2

46.Objazd miasta (comiesięcznie na dystansie zadeklarowanym w ofercie) wykonywany w celu określenia stanu technicznego nawierzchni objętych umową. Na okoliczność objazdu Wykonawca sporządza po zakończeniu miesiąca protokół określający stan nawierzchni objętych wykonanym objazdem oraz wskazania prac niezbędnych do wykonania i przedkłada go Zamawiającemu (dotyczy całego pasa drogowego (drogi, chodniki, pobocza, oznakowanie),parkingów, alejek parkowych i innych ciągów komunikacyjnych).

min. 100km/miesiąc

47. Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

48. Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

49. Wykonanie obmiarów naprawianych nawierzchni i przedstawienie ich do zatwierdzenia przy składaniu kosztorysu powykonawczego ze zrealizowanych prac.

Na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewni o jego prawidłowym funkcjonowaniu.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Montaż oznakowania pionowego.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy wykonywać i oznakować zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

| (Dz.U. 2017 poz. 784 t.j.), |  |
| --- | --- |

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

| (Dz.U. 2019 poz. 2311 t.j.), |  |
| --- | --- |

3. Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)

Zakres prac przy remontach cząstkowych nawierzchni drogowych.

1. Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetowych np. POZBET (powierzchnia płyty ponad 3,00 m2)

1.a. przełożenie płyt żelbetowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni z płyt,

-/uzupełnienie podsypki z piasku,

-/ponowne ułożenie nawierzchni z płyt.

1.b. wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych, płyty inwestora, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię,

-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,

-/dowóz płyt żelbetowych z odległości 1 km

-/ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu ( z kruszarki), średnica ziarna max. do 5 cm

2.a. grubość utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

2.b. dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm o fakturze ostrzegającej osoby niewidome o przejściu dla pieszych.

w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm, nowych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

4. Remonty nawierzchni: z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm), typu HanseGrand, typu TerraWay oraz typu Semmelrock

4.a. remont nawierzchni z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.b. remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

4.c. naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie rowków odwadniających,

-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,

-/ wypełnienie uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm),

-/ ręczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.

4.d. remont nawierzchni typu Hanse Grand z uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

4.e. remont nawierzchni typu Terra Way z uzupełnieniem materiału oraz w-wy mineralno-żywicznej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/ dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa łamanego ( 4-31,5mm) w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu, grubość 10 cm,

-/ wykonanie warstwy mineralno-żywicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej, grubość 2,5 cm.

4.f. remont nawierzchni typu Semmelrockz uzupełnieniem materiału,

w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/wysypaniu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) i ubijaniu zagęszczarką dna wykopu

-/dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa łamanego frakcja: 0-31,5 mm w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu, grubość: 10-20 cm

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

-/ułożenie podłoża z podsypki cementowo-piaskowej frakcja 0-4 mm, grubość: 3-5 cm

-/ułożenie kostki i wypełnienie szczelin pomiędzy ułożonymi kostkami płukanym piaskiem lub drobnym grysem.

5. Remont nawierzchni z pospółki.

5.a. remont nawierzchni z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ),  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,

-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,

-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej.

6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość   do 5 km.

6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

6.d. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,

-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych grubości ok.17 cm.

7.a. remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.b. remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cmużywanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z płyt kamiennych śr. grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, używanych, z ubiciem,

-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.d. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, używanych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie nawierzchni chodnika,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,

-/wypełnienie spoin piaskiem,

-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8. Remont cząstkowy nawierzchni i podbudowy betonowej.

8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7,5 grubości 12 cm bez dylatacji,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubości 17 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wycięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych kształtów

-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,

-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,

-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zagęszczeniem oraz jej pielęgnacja,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.

9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki, używanej wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,

-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,

-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,

-/ułożenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9.f. naprawa, wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną piaskiem kwarcowym z żywicą epoksydową, w kalkulacji wykonania (naprawy) 1 metra bieżącego spoiny należy ująć:

-/ wyczyścić spoinę do głębokości ok. 6 cm,

-/ zwilżyć wodą nawierzchnię (mgła, używając zraszacza), uważając aby nie zalać szczelin nadmierną ilością wody,

-/ materiałem przygotowanym do wypełnienia spoiny, wypełnić spoinę, usunąć ewentualny nadmiar materiału,

10. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z z płyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych,

-/oczyszczenie i przesortowanie płyt,

-/spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,

-/ułożenie płyt betonowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11. Przestawienie krawężników betonowych 15x30cm.

11.a. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową 15 x 30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11.b. ustawienie krawężników betonowych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 30 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

11.c. ustawienie krawężników betonowych 15x 30 cm nowych wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

12. Przestawienie krawężników kamiennych 20 x35 cm.

12.a. rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/zerwanie podsypki,

-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,

-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

12.b. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,

-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,

-/rozebranie deskowania,

-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,

-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,

-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,

-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

13. Przestawienie obrzeży betonowych.

13.a. przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.b. ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.c. przestawienie obrzeży betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/oczyszczenie obrzeży,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

13.d. ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,

-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,

-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,

-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,

-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

-/wypełnienie spoin piaskiem.

-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do

5 km.

13.e. ręczne założenie trawników, , w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ ręczne rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej, grubość w-wy 5 cm,

-/ wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie ziemi.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.

14.a. regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.b. regulacja wysokościowa wpustu ulicznego z montażem nowej kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/zdjęcie kratki ściekowej,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betonu B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie nowej kratki ściekowej,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.c. wymiana-uzupełnienie rusztu kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ewentualne zdjęcie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kołnierza,

-/dobranie właściwego rusztu oraz jego montaż,

-/załadowanie uszkodzonego rusztu na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.d. wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej studzienki,

-/osadzenie osadnika betonowego ø 500 na gotowym fundamencie z podłączeniem przykanalika oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-/ osadzenie wpustu ściekowego żeliwnego typu ciężkiego,

-/ załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.e. wymiana przykanalika studzienki ściekowej, w kalkulacji wykonania 1 mb należy ująć:

-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,

-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego,

-/ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej części przykanalika,

-/ wymiana przykanalika ø 200  wraz z wykonaniem podłoża grubości 20 cm z pospółki

-/ zasypanie i zagęszczenie wykopu

-/ załadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.f. remont słupków przeszkodowych, w kalkulacji należy ująć:

-/ demontaż słupka przeszkodowego,

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.g. montaż nowego słupka ostrzegawczego, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,

-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

14.h,m.  remont cieków ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/wyłamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego ścieku,

-/wyłamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,

-/rozścielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-/ułożenie kostki betonowej lub kamiennej ścieku na wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na nowy,

-/sprawdzenie prawidłowości spadku ścieku,

-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,

-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem,

-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.i,j,k. regulacja wysokościowa włazu kanałowego, studzienki telekomunikacyjnej lub skrzynek zaworów wodociągowych lub gazowych, w kalkulacji należy ująć:

-/zdjęcie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,

-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,

-/wykonanie deskowania,

-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,

-/rozebranie deskowania,

-/osadzenie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,

-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.l. oznakowanie farba olejną pokryw włazów kanałowych, w kalkulacji należy ująć:

-/ demontaż pokrywy włazu

-/ oczyszczenie wewnętrznej strony włazu z zanieczyszczeń i kurzu,

-/ namalowanie loga Kołobrzegu, (od wcześniej wykonanego szablonu),

-/ montaż pokrywy włazu.

14.n. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ławę,

-/ wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru,

-/ mechaniczne ułożenie rur betonowych na gotowej ławie,

-/ wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową,

-/ posmarowanie rur lepikiem,

-/ załadowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.o. wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m3 należy ująć:

-/ wykonanie wykopu pod ściankę czołową,

-/ wykonanie ścianki czołowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

-/ ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu,

-/ wykonanie izolacji ścian lepikiem,

-/ załadowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.p. wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,

-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,

-/zasypanie przekopu – przełomu mieszanką warstwami 15-20 cm,

-/zagęszczenie ręczne lub mechaniczne.

14 r,s,t. odnowienie symbolu P-20, P 24, C-13, C-16oraz malowanie symbolu P-18 (niebieskie tło), w kalkulacji należy ująć:

-/ zabezpieczenie miejsca robót,

-/ przygotowanie farby chlorokauczukowej,

-/ ręczne lub mechaniczne odnowienie symbolu,

-/ ochrona świeżo malowanych miejsc,

-/ przenoszenie zapór oraz oznakowania w miarę postępu robót.

14.u. remont muru oporowego z kamienia, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:

-/ przesortowanie luźnego kamienia wraz z oczyszczeniem,

-/ oczyszczenie uszkodzonej części muru,

-/ przygotowanie zaprawy cementowej,

-/ wmurowanie w mur brakujących kamieni,

-/ wykonanie spoin wypukłych,

-/ zabezpieczenie naprawionej części muru przed zniszczeniem do czasu związania zaprawy cementowej.

14.w. remont stalowych barier mostowych wysokości 1,10 metra, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:

-/ ręczne oczyszczenie szczotkami stalowymi elementów metalowych,

-/ ewentualne prostowanie skrzywionych elementów oraz spawanie,

-/ malowanie elementów stalowych farbą podkładową antykorozyjną,

-/ malowanie elementów stalowych farbą nawierzchniową.

14.x. wymiana elementów pomostu drewnianego na kładce w ciągu ścieżki rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do os. Podczele, w kalkulacji wymiany 1,- elementu drewnianego o wymiarach 2000x150x50mm,  należy ująć:

-/ rozebranie uszkodzonych desek, wyjęcie gwoździ, odniesienie rozebranego materiału i 		ułożenie w stosy,

-/ ułożenie nowego zaimpregnowanego elementu drewnianego w miejscu przewidzianym 		do naprawy, dopasowanie i przybicie.

14.y. ustawienie znaku drogowego o śr. 800 mm wraz ze słupkiem, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykopanie dołu,

-/ ustawienie słupka znaku do pionu,

-/ zabetonowanie słupka znaku w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią,

-/ zamontowanie na słupku odpowiedniego znaku.

14.z,za. zamontowanie znaku drogowego o śr. 800 mm na słupku, w kalkulacji należy ująć:

-/ zamontowanie na słupku odpowiedniego znaku lub tabliczki.

14.zb. montaż pylonu U-5b, w kalkulacji należy ująć:

-/ wykonanie w nawierzchni jezdni otworów na kołki rozporowe,

-/ zamontowanie pylona do wykonanych nawierceń śrubami mocującymi.

14.zc. montaż nowego stojaka na rowery, w kalkulacji należy ująć:

-/ rozebranie nawierzchni w miejscach wyznaczonych na wykonanie dołów pod montaż,

-/ wykopanie dołów,

-/ zamontowanie stojaka poprzez zabetonowanie kotew w dole betonem B-15

-/ uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni terenu wokół mocowań

-/ zabezpieczenie wykonanych mocowań do czasu uzyskania przez beton odpowiedniej twardości

15. Transport materiałów budowlanych, prace ziemne

15.a. transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/ręczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.b. transport materiałów sypkich na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek materiałów,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.

15.c. transport kostki kamiennej na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ręczny załadunek kostki kamiennej,

-/przewóz na odległość do 5 km,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na głębokość 20 cm w gruncie kat. II-IV, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,

-/mechaniczny wyładunek materiałów,

-/powrót na miejsce załadunku,

-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

15. e. wykonanie rowka pod krawężnik, obrzeża lub ławę betonową 30x30cm, grunt kat. III-IV,  w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ wyznaczenie osi wykopu,

-/ ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,

-/ wyrównanie dna i ścian wykopu,

-/ uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

16. Prace rozbiórkowe.

16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie mas bitumicznych,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

-/ w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z rozebranych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć:

-/ wyłamanie podbudowy betonowej,

-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

16.c,d,g,h. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, płyt kamiennych grubości śr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podsypce cem.-piaskowej,  w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: :

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie płyt chodnikowych,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

16.e,f. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ odkopanie obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy.

16. i, j. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki kamiennej rzędowej h=18cm: w kalkulacji wykonania należy ująć:

-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki 			kamiennej,

-/ zerwanie podsypki,

-/ ułożenie materiału w stosy

17/ Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w druku oferty (punkt 3 załącznika nr 1 SIZW I).

18/ Wymiana elementów ekranu dźwiękochłonnego z poliwęglanu wraz z uszczelkami.

Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg

Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

Elementy oznakowania awaryjnego

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych

-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt.

UWAGA:

    - Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.

- Przez czas reakcji grupy interwencyjnej Zamawiający rozumie oznakowanie prowadzonych robót w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Czas reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być krótszy niż 30 minut.

- Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej w celu zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być dłuższy niż 180 minut.

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych

opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

| L.p. | Symbol | Rodzaj prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |
| 4. | D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |
| 5. | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy |
| 6. | D-05.01.00 | Nawierzchnie gruntowe |
| 7. | D-05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa |
| 8. | D-05.02.00 | Nawierzchnie twarde nieulepszone |
| 9. | D-08.01.01 | Krawężniki (betonowe i kamienne) |
| 10 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |
| 11 | D-10.03.01 | Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych |
| 12 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej i wpustu ulicznego |
| 13 | D-05.01.00a | Naprawa nawierzchni gruntowych |
| 14 | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni żwirowej |
| 15. | D-05.01.03b | Naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego |
| 16. | D-05.02.01a | Remont nawierzchni tłuczniowej |
| 17. | D-05.03.01a | Remont nawierzchni z kostki kamiennej |
| 18. | D-05.02.02a | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej |
| 19. | D-05.03.02a | Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej |
| 20 | D-05.03.03a | Remont nawierzchni z płyt betonowych |
| 21. | D-05.03.18 | Remont cząstkowy nawierzchni betonowych |
| 22. | D-05.03.23b | Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej |
| 23. | D-08.01.01a | Przestawienie krawężników |
| 24. | D-08.02.01a | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych |
| 25. | D-08.03.01a | Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych |
| 26. | D-08.05.02a | Naprawa cieku drogowego z klinkieru |
| 27. | D-08.05.03a | Naprawa cieku drogowego z kostki kamiennej |

|  |  | WYKAZ DRÓG GMINNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Powiat | Kołobrzeski |  |
|  |  |  | Miasto KOŁOBRZEG |  |
| Lp. | Nowy nr drogi | Nazwa drogi /ulicy/ - przebieg | Długość (m) | Jezdnia (m2) | Chodniki (m2) | Parkingi i miejsca postojowe (m2) |
| 1. | 865501Z | 1-go Maja | 459 | 2575 | 1415 | 489 |
| 2. | 865502Z | 18-go Marca, Plac | 188 | 2639 | 2819 | 276 |
| 3. | 865503Z | Akacjowa | 227 | 1036 | 281 |  |
| 4. | 865504Z | Aleja Nadmorska | 2084 | 7419 | 128 |  |
| 5. | 865726Z | Aniołów Stróżów | 248 | 1369 | 595 |  |
| 6. | 865505Z | Arciszewskiego | 1111 | 5157 | 2195 | 534 |
| 7. | 865506Z | Armii Krajowej | 701 | 7263 | 6138 | 944 |
| 8. | 865507Z | Artyleryjska | 497 | 3290 | 2927 | 432 |
| 9. | 865508Z | Bajeczna | 393 | 1972 | 656 | 102 |
| 10. | 865509Z | Bałtycka | 132 | 615 | 415 | 59 |
| 11. | 865724Z | Bałtycka | 587 |  |  |  |
| 12. | 865510Z | Basztowa | 444 | 2601 | 761 | 45 |
| 13. | 865511Z | Berlińska | 144 | 2878 |  |  |
| 14. | 865512Z | Billewiczówny | 429 | 981 |  |  |
| 15. | 865513Z | Błękitna | 555 | 3705 | 87 | 32 |
| 16. | 865514Z | Bociania | 181 | 1105 | 570 |  |
| 17. | 865515Z | Bogusława X | 513 | 3374 | 2402 | 1445 |
| 18. | 865516Z | Borzymowskiego | 189 | 1068 | 1004 |  |
| 19. | 865517Z | Bosmańska | 67 | 420 | 110 |  |
| 20. | 865518Z | Brukselska | 327 | 2934 | 258 | 176 |
| 21. | 865519Z | Brylantowa | 143 | 835 | 146 |  |
| 22. | 865520Z | Brzechwy | 214 | 1222 | 247 |  |
| 23. | 865521Z | Brzeska | 635 | 2569 | 662 | 46 |
| 24. | 865522Z | Brzozowa | 184 | 992 | 685 |  |
| 25. | 865523Z | Budowlana | 630 | 4852 | 3178 | 415 |
| 26. | 865524Z | Bukowa | 174 | 1303 | 306 |  |
| 27. | 865526Z | Bulwar Zacisze | 470 | 5963 | 40 | 28 |
| 28. | 865527Z | Bursztynowa | 347 | 1282 | 179 |  |
| 29. | 865528Z | Bydgoska | 541 | 2375 | 308 |  |
| 30. | 865529Z | Bzów | 205 | 891 | 217 |  |
| 31. | 865530Z | Chełmońskiego | 372 | 1834 | 256 | 281 |
| 32. | 865531Z | Chodkiewicza | 983 | 6004 | 3258 | 1409 |
| 33. | 865532Z | Chopina | 322 | 1913 | 1576 | 455 |
| 34. | 865533Z | Cicha | 475 | 3259 | 1370 | 336 |
| 35. | 865534Z | Cisowa | 222 | 1479 | 20 |  |
| 36. | 865535Z | Dąbrówki | 82 | 617 | 183 |  |
| 37. | 865536Z | Dębowa | 99 | 734 | 35 |  |
| 38. | 865537Z | Diamentowa | 148 | 802 | 163 |  |
| 39. | 865538Z | Drzymały | 232 | 1283 | 1065 |  |
| 40. | 865539Z | Dubois | 370 | 1870 | 1928 | 339 |
| 41. | 865540Z | Dworcowa | 601 | 6261 | 5105 | 932 |
| 42. | 865541Z | Frankowskiego | 196 | 996 | 825 |  |
| 43. | 865542Z | Fredry | 288 | 1874 | 697 |  |
| 44. | 865543Z | Gdańska | 157 | 975 | 16 |  |
| 45. | 865544Z | Giełdowa | 331 | 2180 | 1714 | 693 |
| 46. | 865545Z | Gierczak | 268 | 2473 | 845 |  |
| 47. | 865546Z | Gierymskich | 106 | 599 | 15 |  |
| 48. | 865547Z | Głogowa | 159 | 594 | 62 |  |
| 49. | 865548Z | Graniczna | 123 | 1222 | 1148 | 49 |
| 50. | 865549Z | Grochowska | 151 | 1426 | 924 | 147 |
| 51. | 865550Z | Grodzieńska | 157 | 1749 | 408 | 235 |
| 52. | 865551Z | Grottgera | 266 | 1281 | 1327 | 391 |
| 53. | 865552Z | Grudziądzka | 357 | 1730 | 116 |  |
| 54. | 865553Z | Gryfitów | 247 | 1466 | 571 | 421 |
| 55. | 865554Z | Hajducza | 137 | 951 |  |  |
| 56. | 865555Z | Helsińska | 253 | 1315 | 1024 | 1175 |
| 57. | 865556Z | Jagiełły | 421 | 2033 | 433 |  |
| 58. | 865691Z | Jana Pawła II | 698 | 4346 | 5871 |  |
| 59. | 865557Z | Janiska | 1735 | 8170 | 2401 | 524 |
| 60. | 865728Z | Jasna | 609 |  |  |  |
| 61. | 865558Z | Jaśminowa | 128 | 914 | 119 | 57 |
| 62. | 865559Z | Jedności Narodowej | 299 | 1822 | 2010 |  |
| 63. | 865560Z | Jodłowa | 180 | 1253 | 382 |  |
| 64. | 865561Z | Jurkiewicza | 148 | 879 | 190 |  |
| 65. | 865562Z | Kaliska | 54 | 299 | 235 |  |
| 66. | 865563Z | Kapitańska | 65 | 477 | 76 |  |
| 67. | 865564Z | Karłowicza | 240 | 734 | 76 |  |
| 68. | 865565Z | Kasztanowa | 156 | 1334 | 101 |  |
| 69. | 865566Z | Kaszubska | 630 | 3145 | 183 |  |
| 70. | 865567Z | Katedralna | 632 | 3226 | 3183 | 1093 |
| 71. | 865568Z | Kazimierza Wielkiego | 330 | 1691 | 437 |  |
| 72. | 865569Z | Ketlinga | 270 | 1047 |  |  |
| 73. | 865570Z | Kielecka | 150 | 865 | 234 |  |
| 74. | 865571Z | Kiemliczów | 193 | 910 | 3 |  |
| 75. | 865572Z | Kilińskiego | 62 | 356 | 279 | 161 |
| 76. | 865573Z | Klonowa | 635 | 2763 | 1049 | 123 |
| 77. | 865574Z | Kmicica | 206 | 867 |  |  |
| 78. | 865575Z | Kolejowa | 563 | 4836 | 3686 | 1310 |
| 79. | 865576Z | Kolumba | 635 | 3847 | 479 | 235 |
| 80. | 865577Z | Kołłątaja | 718 | 4600 | 2114 | 723 |
| 81. | 865716Z | Komandorska | 407 | 1724 | 359 |  |
| 82. | 865722Z | Koniecpolskiego | 245 | 1558 | 1125 | 853 |
| 83. | 865578Z | Konopnickiej | 197 | 1243 | 837 |  |
| 84. | 865579Z | Kopernika | 140 | 652 | 310 | 186 |
| 85. | 865580Z | Koralowa | 476 | 2653 | 1067 | 454 |
| 86. | 865581Z | Korczaka | 109 | 585 | 412 |  |
| 87. | 865583Z | Korzeniowskiego | 219 | 1394 | 1119 |  |
| 88. | 865584Z | Kossaka | 521 | 3392 | 1384 |  |
| 89. | 865585Z | Kościuszki | 1036 | 5300 | 5194 | 2196 |
| 90. | 865586Z | Krakowska | 385 | 1562 | 409 |  |
| 91. | 865587Z | Krakusa i Wandy | 284 | 1309 | 480 |  |
| 92. | 865588Z | Krasickiego | 146 | 735 | 57 |  |
| 93. | 865723Z | Kresowa | 442 | 3332 | 1187 |  |
| 94. | 865589Z | Krótka | 205 | 1114 | 348 |  |
| 95. | 865590Z | Krzemieniecka | 222 | 794 | 489 | 382 |
| 96. | 865582Z | Ks. Kordeckiego | 124 | 464 |  |  |
| 97. | 865591Z | Kujawska | 175 | 1799 | 239 | 89 |
| 98. | 865592Z | Kupiecka | 188 | 1047 | 1540 | 61 |
| 99. | 865593Z | Kurpińskiego | 236 | 1238 | 232 |  |
| 100. | 865594Z | Lazurowa | 219 | 1288 | 353 | 293 |
| 101. | 865595Z | Lipowa | 133 | 956 | 766 | 313 |
| 102. | 865596Z | Lotnicza | 289 | 2037 | 1355 |  |
| 103. | 865597Z | Lwowska | 785 | 4819 | 2094 | 310 |
| 104. | 865598Z | Łokietka | 235 | 898 | 221 |  |
| 105. | 865599Z | Łopuskiego | 1465 | 8652 | 8970 | 1321 |
| 106. | 865600Z | Łużycka | 216 | 1022 | 161 |  |
| 107. | 865601Z | Maciejewicza | 179 | 801 | 188 |  |
| 108. | 865602Z | Makowskiego | 253 | 1095 | 136 |  |
| 109. | 865603Z | Makuszyńskiego | 230 | 1286 | 446 | 129 |
| 110. | 865604Z | Malczewskiego | 179 | 865 | 95 |  |
| 111. | 865605Z | Mariacka | 369 | 1624 | 1171 | 266 |
| 112. | 865606Z | Marynarska | 66 | 461 | 103 |  |
| 113. | 865607Z | Matejki | 560 | 3216 | 384 | 1870 |
| 114. | 865608Z | Mickiewicza | 163 | 936 | 948 | 289 |
| 115. | 865732Z | Mickiewicza - Zdrojowa | 587 |  |  |  |
| 116. | 865609Z | Mieszka I | 198 | 645 | 293 | 119 |
| 117. | 865610Z | Miła | 117 | 453 | 76 |  |
| 118. | 865611Z | Moniuszki | 194 | 817 | 5 |  |
| 119. | 865612Z | Morawskiego | 416 | 3396 | 87 | 279 |
| 120. | 865613Z | Morcinka | 192 | 864 | 444 | 63 |
| 121. | 865614Z | Morska | 175 | 785 | 848 | 48 |
| 122. | 865615Z | Narutowicza | 247 | 1078 | 1424 | 211 |
| 123. | 865616Z | Norwida | 239 | 1723 | 1716 |  |
| 124. | 865617Z | Noskowskiego | 72 | 475 | 145 |  |
| 125. | 865618Z | Nowogródzka | 314 | 1705 | 807 | 534 |
| 126. | 865725Z | Obozowa | 177 |  |  |  |
| 127. | 865619Z | Obrońców Westerplatte | 401 | 1470 | 1828 | 1067 |
| 128. | 865620Z | Ogińskiego | 217 | 1144 | 254 |  |
| 129. | 865621Z | Ogrodowa | 291 | 1192 | 610 |  |
| 130. | 865622Z | Okopowa | 827 | 5468 | 3826 | 1463 |
| 131. | 865623Z | Opolska | 199 | 576 | 42 |  |
| 132. | 865624Z | Orla | 59 | 244 | 2 |  |
| 133. | 865625Z | Orłowskiego | 459 | 1813 | 203 |  |
| 134. | 865626Z | Ostrobramska | 251 | 947 | 149 | 322 |
| 135. | 865627Z | Paderewskiego | 237 | 1197 | 385 |  |
| 136. | 865628Z | Partyzantów | 435 | 2147 | 1080 | 45 |
| 137. | 865629Z | Perłowa | 467 | 2227 | 633 | 366 |
| 138. | 865630Z | Piastowska | 140 | 754 | 867 | 407 |
| 139. | 865631Z | Pierwszych Osadników | 113 | 713 | 97 |  |
| 140. | 865632Z | Pińska | 105 | 871 |  |  |
| 141. | 865633Z | Plac Ratuszowy | 201 | 1151 |  | 113 |
| 142. | 865731Z | Plażowa | 148 |  |  |  |
| 143. | 865634Z | Podolska | 122 | 684 |  |  |
| 144. | 865635Z | Pogodna | 181 | 585 | 120 |  |
| 145. | 865636Z | Poleska | 234 | 830 | 7 |  |
| 146. | 865637Z | Pomorska | 187 | 1504 | 1587 | 75 |
| 147. | 865638Z | Portowa | 291 | 1646 | 577 | 1024 |
| 148. | 865639Z | Poznańska | 304 | 1171 | 107 |  |
| 149. | 865640Z | Próżna | 190 | 1245 | 779 |  |
| 150. | 865641Z | Przesmyk | 343 | 2448 | 257 | 445 |
| 151. | 865642Z | Radomska | 504 | 2298 | 902 | 51 |
| 152. | 865643Z | Rafińskiego | 342 | 1613 | 1691 | 99 |
| 153. | 865644Z | Ratuszowa | 214 | 994 | 802 | 532 |
| 154. | 865645Z | Reja | 111 | 423 | 299 | 115 |
| 155. | 865646Z | Reymonta | 168 | 794 | 751 |  |
| 156. | 865647Z | Rodziewiczówny | 895 | 4768 | 2043 |  |
| 157. | 865648Z | Rolna | 302 | 2290 | 411 | 526 |
| 158. | 865649Z | Różana | 287 | 1208 | 667 |  |
| 159. | 865650Z | Różyckiego | 381 | 1872 | 442 |  |
| 160. | 865651Z | Rubinowa | 228 | 1021 | 249 |  |
| 161. | 865652Z | Rybacka | 360 | 2392 | 729 |  |
| 162. | 865653Z | Rzeczna | 549 | 2194 | 1309 | 751 |
| 163. | 865654Z | Rzemieślnicza | 493 | 2935 | 461 | 83 |
| 164. | 865655Z | Sikorskiego | 1118 | 5524 | 1385 |  |
| 165. | 865656Z | Skoczylasa | 229 | 836 | 187 |  |
| 166. | 865657Z | Skrzetuskiego | 213 | 510 |  |  |
| 167. | 865658Z | Słoneczna | 117 | 589 | 199 |  |
| 168. | 865659Z | Słowackiego | 153 | 817 | 32 |  |
| 169. | 865660Z | Słowiańska | 112 | 365 | 167 | 193 |
| 170. | 865661Z | Słowicza | 121 | 422 | 152 |  |
| 171. | 865662Z | Słowińców | 137 | 990 | 1357 | 398 |
| 172. | 865663Z | Sobieskiego | 280 | 1290 | 953 |  |
| 173. | 865730Z | Solna | 4792 | 12904 | 5876 |  |
| 174. | 865664Z | Sosnowa | 262 | 1544 | 678 |  |
| 175. | 865665Z | Spacerowa | 708 | 9553 | 1715 | 740 |
| 176. | 865666Z | Stankiewicza | 139 | 693 | 99 |  |
| 177. | 865667Z | Strzelecka | 139 | 657 | 387 |  |
| 178. | 865668Z | Sułkowskiego | 1148 | 4554 | 1818 |  |
| 179. | 865669Z | Sybiraków | 177 | 737 | 988 | 311 |
| 180. | 865670Z | Synów Pułku | 237 | 1227 | 619 |  |
| 181. | 865671Z | Szafirowa | 238 | 1112 | 248 |  |
| 182. | 865672Z | Szelburg-Zarembiny | 246 | 1004 | 366 |  |
| 183. | 865673Z | Szkolna | 166 | 2007 |  |  |
| 184. | 865674Z | Szmaragdowa | 190 | 823 | 395 |  |
| 185. | 865675Z | Szpitalna | 474 | 2707 | 1191 |  |
| 186. | 865676Z | Szymanowskiego | 375 | 1885 | 429 | 104 |
| 187. | 865677Z | Ściegiennego | 207 | 1065 |  |  |
| 188. | 865678Z | Śliwińskiego | 407 | 2143 | 2340 | 299 |
| 189. | 865679Z | Św. Jerzego | 164 | 766 | 478 | 130 |
| 190. | 865680Z | Św. Wojciecha | 1002 | 5964 | 4916 | 3627 |
| 191. | 865681Z | Świerkowa | 168 | 837 | 317 |  |
| 192. | 865682Z | Tarnopolska | 971 | 7892 | 933 | 439 |
| 193. | 865683Z | Tarnowskiego | 713 | 3918 | 3354 | 740 |
| 194. | 865684Z | Tczewska | 156 | 612 | 6 |  |
| 195. | 865685Z | Teligi | 109 | 529 | 54 |  |
| 196. | 865686Z | Tęczowa | 392 | 2419 | 631 | 172 |
| 197. | 865727Z | Toruńska | 339 | 3067 | 1210 |  |
| 198. | 865687Z | Towarowa | 543 | 1439 | 969 | 636 |
| 199. | 865688Z | Turkusowa | 133 | 688 | 33 | 541 |
| 200. | 865689Z | Tuwima | 239 | 749 | 463 | 198 |
| 201. | 865690Z | Urocza | 80 | 264 | 50 |  |
| 202. | 865692Z | Warcisława III | 218 | 1095 | 441 |  |
| 203. | 865693Z | Warszawska | 715 | 3746 | 805 |  |
| 204. | 865694Z | Waryńskiego | 148 | 721 | 987 | 212 |
| 205. | 865695Z | Warzelnicza | 337 | 1867 | 1530 | 187 |
| 206. | 865696Z | Waszyngtona | 179 | 1023 | 320 | 340 |
| 207. | 865697Z | Wąska | 238 | 949 | 683 |  |
| 208. | 865698Z | Wczasowa | 170 | 849 | 363 |  |
| 209. | 865699Z | Wesoła | 149 | 645 | 157 |  |
| 210. | 865700Z | Wieleńska | 276 | 1084 | 482 | 185 |
| 211. | 865701Z | Wielkopolska | 169 | 1066 | 141 |  |
| 212. | 865702Z | Wieniawskiego | 247 | 883 | 388 |  |
| 213. | 865703Z | Wierzbowa | 165 | 813 | 307 | 70 |
| 214. | 865704Z | Wiosenna | 581 | 3315 | 1196 |  |
| 215. | 865705Z | Witkowice | 516 | 2498 | 426 | 304 |
| 216. | 865706Z | Wodna | 192 | 1098 | 265 | 139 |
| 217. | 865707Z | Wojska Polskiego | 373 | 2193 | 2482 | 550 |
| 218. | 865708Z | Wołodyjowskiego | 436 | 1675 | 13 |  |
| 219. | 865709Z | Wrocławska | 246 | 1204 | 181 |  |
| 220. | 865710Z | Wschodnia | 648 | 3368 | 2099 | 736 |
| 221. | 865712Z | Wyczółkowskiego | 133 | 423 | 81 |  |
| 222. | 865711Z | Wyspiańskiego | 57 | 403 | 12 |  |
| 223. | 865713Z | Zagłoby | 238 | 623 |  |  |
| 224. | 865714Z | Zapleczna | 155 | 572 | 364 |  |
| 225. | 865715Z | Zaruskiego | 187 | 599 |  |  |
| 226. | 865717Z | Złota | 343 | 2106 | 892 | 1050 |
| 227. | 865718Z | Zwycięzców | 332 | 1871 | 2782 | 735 |
| 228. | 865719Z | Zygmuntowska | 502 | 2571 | 2847 | 1349 |
| 229. | 865721Z | Źródlana | 281 | 1256 | 1189 | 455 |
| 230. | 865720Z | Żeglarska | 290 | 987 | 469 |  |
| 231. | 865729Z | Żurawia | 993 | 14550 | 6490 | 120 |
| 232. | 102Z | 6 Dywizji Piechoty | 534 |  |  |  |
| 233. | 102Z | Trzebiatowska | 513 |  |  |  |
| 234. | 102Z | Młyńska | 277 |  |  |  |
| 235. | 102Z | Kamienna | 737 |  |  |  |
| 236. | 3349Z | Zdrojowa | 1201 |  |  |  |
| 237. | 3352Z | Michałowskiego | 482 |  |  |  |
| 238. | 3349Z | Kasprowicza | 892 |  |  |  |
|  |  | Razem: | 86 684 | 443 762 | 204 498 | 48 822 |