OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Panel ogrodzeniowy.

-/ wysokość panelu 170 – 180 cm, założona długość panelu 250 – 260 cm,

-/ panel wykonany z prętów stalowych o średnicy minimum 5 mm,

-/ wzmocniony czterema przetłoczeniami usztywniającymi,

-/ wymiary oczka około 50x200 mm

-/ element ocynkowany, w wyniku procesu cynkowania stal i cynk winny tworzyć wspólną warstwę stopową,

-/ montowany do słupka ogrodzeniowego czterema ocynkowanymi obejmami.

- Słupek ogrodzeniowy.

-/ wykonany z kształtownika prostokątnego o wymiarach około 60 x 40 mm,

-/ grubość ścianki kształtownika  minimum 1,25 mm,

-/ wysokość słupka około 220 cm

-/ zamknięty od góry elementem plastikowym,

-/ element ocynkowany, w wyniku procesu cynkowania stal i cynk winny tworzyć wspólną warstwę stopową.

- Cokół betonowy.

-/ o wymiarach 20 x 80 cm, wykonany z betonu klasy C12/15,

-/ w górnej części cokołu wieniec, o przekroju prostokątnym, wykonany ze stali gładkiej o średnicy 14 mm, strzemiona wieńca, średnica 4,5 – 6 mm, tylko konstrukcyjnie.

W przypadku wykonywania cokołu betonowego Wykonawca uwzględnia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 pozycje przedmiaru.

UWAGA:

Dopuszcza się zamiennie za wykonanie cokołu betonowego, wywiercenie wiertnicą otworów w istniejącym cokole betonowym celem osadzenia słupków ogrodzeniowych lub zaproponowanie innego sposobu mocowania słupków ogrodzeniowych. Inny, zaproponowany sposób mocowania słupków ogrodzeniowych w istniejącym cokole betonowym wymaga zatwierdzenia (zgody) Zamawiającego.

W tym przypadku Wykonawca uwzględnia 1, 6, 7, 8, 9, 10 pozycje przedmiaru.

- Roboty ziemne, prowadzone ręcznie na odkład, po zdjęciu deskowania z cokołu, należy go obsypać ziemią z odkładu i zagęścić.

- Prace związane z wymianą ogrodzenia należy prowadzić z pasa drogowego ul. Solnej, po uprzednim wyłączeniu go z ruchu na podstawie opracowanego przez wykonawcę robót projektu organizacji ruchu.

- Siatkę z rozebranego ogrodzenia należy zdać do depozytu Urzędu Miasta znajdującego się na terenie  Miejskiego zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu.