# Text boxes

INSTRUKCJA TECHNICZNA
masy do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej.

CHARAKTERYSTYKA

Funkcja: Wysoka elastyczność, odporność na powstawanie rys

Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne, w tym na uderzenia
Odporność na działanie czynników atmosferycznych
Odporność na działanie zacinającego deszczu
Wzmocniona dodatkiem mikrowłókien
Obróbka: Nie wymaga zbrojenia diagonalnego
Możliwość obróbki maszynowej

ZAKRES STOSOWANIA

Na zewnątrz i do wewnątrz

Na wszelkie nośne, nadające się do klejenia podłoża
Jako masa klejąca i do wykonania warstwy zbrojącej
Zdolność przekrywania do 2%
Odporność na uderzenia > 6 J

Na krytycznych podłożach należy przeprowadzić próby przyczepności

DANE TECHNICZNE
Grupa produktów: Masa zbrojąca

Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, węglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek

Glinu, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące
Parametry: kryterium	norma/wytyczne wartość jednostka dodatkowe

Gęstość	DIN 53217	1,7-1,8 g/cm3

Ekwiwalentna grubość

warstwy powietrza sd EN ISO 7783-2 0,4-0,8 m
Wsp. dyfuzji pary

wodnej u	EN ISO 7783-2 200-400

Gęstość strumienia

dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 29-34 g/(m2d)

Wsp. przenikania wody EN 1062-3	0,02

Wsp. przewodzenia ciepła DIN 4108	0,70 W/(mK)

Podane parametry są wartościami średnimi. Z uwagi na stosowanie surowców

naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości

podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

OBRÓBKA-WSKAZÓWKI

Podłoże: Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i

innych substancji pogarszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża: Sprawdzić nośność istniejących powłok.

Nienośne powłoki usunąć.
Temperatura obróbki: Minimalna temp. obróbki i podłoża +5°C

Przygotowanie materiału: Materiał po przemieszaniu jest gotowy do użycia. Bezpośrednio
przed aplikacją wymieszać całą zawartość opakowania przy użyciu mieszarki
wolnoobrotowej lub wiertarki z mieszadłem.

W razie konieczności rozcieńczyć wodą do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Zużycie: Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Dokładne wartości zużycia
należy ustalić dla danego podłoża

masa zbrojąca jako masa klejowa	2,5-3,5 kg/m2

masa zbrojąca jako masa szpachlowa	2,5-3,5 kg/m2

masa zbrojąca jako szpachlowanie egalizacyjne 1,0-1,3 kg/m2
Zużycie zależy od podłoża i techniki nanoszenia. Podane wartość jest wielkością
orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka: Nanoszenie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Masa do klejenia i

wykonywania warstwy zbrojącej schnie wyłącznie fizycznie przez odparowanie
pary wodnej. Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności względnej.
Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza, następny proces
Technologiczny po ok. 24-48 godzinach.

Przy wysokiej względnej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
Schnięcia się wydłuża.
Czyszczenie narzędzi: Wodą natychmiast po użyciu.

Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

FORMA DOSTAWY
Opakowanie: Wiadro 25 kg.
Barwa: Stara biel.

SKŁADOWANIE

Warunki składowania: Chronić przed mrozem. Przy temperaturze powyżej +35°C nie

wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
Czas składowania: Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do .. .(patrz opakowanie).

Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza
rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Bezpieczeństwo: Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem,

składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu
Niebezpiecznego.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie
mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

INSTRUKCJA TECHNICZNA

wzmocniona żywicą silikonową elewacyjna farba dyspersyjna z

dodatkiem drobnego wypełniacza.

CHARAKTERYSTYKA

Funkcja : Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej

Podwyższona odporność na działanie alg i grzybów
Schnie matowo bez powstawania rys skurczowych
Zawiera dodatek drobnego wypełniacza
Odporna na działanie alkaliów wg DIN 18 558

ZAKRES STOSOWANIA

Na zewnątrz

Nie nadaje się na powierzchnie poziome
DANE TECHNICZNE

Grupa produktów: Elewacyjna farba dyspersyjna

Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, biel tytanowa,
węglan wapnia, krzemionka, talk, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter,
alkohol, dodatki, środki konserwujące
Parametry: kryterium	norma/wytyczne wartość jednostka dodatkowe

Gęstość	PN-EN ISO 2811-2 Ę6	g/cm3

Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 66	%

Odczyn pH	VIQP011	7,5-8,5

Gęstość strumienia dyfuzji

pary wodnej V	PN-EN ISO 7783-2 89-95 g/(m2d)

Ekwiwalentna grubość

warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,22-0,24 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 690-750

Wsp. przenikania wody w PN-EN 1062-3 <0,05 kg(m2h1/2)

Wsp. odbicia światła DIN 5033-9	90	Y

Grubość powłoki	PN-EN 1062-1 200-400 um

Podane parametry są wartościami średnimi. Z uwagi na stosowanie surowców

naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości

podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

OBRÓBKA - WSKAZÓWKI

Podłoże : Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i

substancji pogarszających przyczepność
Przygotowanie podłoża: Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne.

W zależności od rodzaju i stanu podłoża ew. przeprowadzić gruntowanie.
Temperatura obróbki: Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw: Gruntowanie - w zależności od podłoża

Warstwa pośrednia - farbę dyspersyjną w razie konieczności rozcieńczyć

wodą w ilości max 5-10%
Warstwa końcowa - farbę dyspersyjną w razie konieczności rozcieńczyć
wodą w ilości max 5%

Przygotowanie materiału: Materiał jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją
wymieszać całą zawartość opakowania przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej
lub wiertarki z mieszadłem. W celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji
roboczej można rozcieńczyć wodą w ilości max 10%. Przy intensywnych
kolorach należy z reguły dodawać mniejszą ilość wody. Zbyt rozcieńczony
materiał nie zapewnia odpowiednich właściwości obróbki, właściwego krycia
oraz może być przyczyną powstawania wykwitów / przebarwień.

Zużycie: Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Dokładne wartości zużycia
należy ustalić dla danego podłoża

farba biała na warstwę, w zależności od podłoża	0,20-0,25 l/m2

farba barwiona na warstwę, w zależności od podłoża	0,20-0,25 l/m2

Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest
wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego
podłoża.

Obróbka: Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless

Po ok. 8 godzinach(przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej
obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej tem. czas schnięcia
może ulec wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi: Wodą natychmiast po użyciu.

FORMA DOSTAWY

Opakowanie: Wiadro 15 1.

Barwa : Biała oraz barwiona.

Przy wysokich obciążeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
mogą występować miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczają, że
zastosowane w podłożu kruszywo lub pigmenty są jaśniejsze od zastosowanych
naturalnych, białych piasków lub naturalnych wypełniaczy. Przebarwienia nie
wpływają na jakość i funkcjonalność powłoki.

Połysk: Matowy

SKŁADOWANIE

Warunki składowania: Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem

Czas składowania: Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ..(patrz opakowanie).

Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza
rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Bezpieczeństwo: Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem,

składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu
Niebezpiecznego.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie
mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

INSTRUKCJA TECHNICZNA
tynku akrylowego o fakturze baranka.

CHARAKTERYSTYKA
Funkcja : Wysoka elastyczność

Wysoka odporność na działanie alg i grzybów
Wysoka przepuszczalność pary wodnej
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Optyka : Biały

Barwiony w 800 kolorach

Szeroki wybór kolorów i możliwość tworzenia indywidualnych zestawień
Wysoka stabilność koloru
Obróbka :Doskonałe właściwości obróbki

Możliwość obróbki ręcznej i maszynowej

ZAKRES STOSOWANIA

Na zewnątrz

Nie nadaje się na powierzchnie poziome
Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów: Tynk akrylowy.

Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, białe pigmenty, pigmenty mineralne, węglan
wapnia ( kruszywo marmurowe ), krzemionka, wodorotlenek glinu, wypełniacze
silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Parametry: kryterium	norma/wytyczne	wartość

Gęstość	DIN 53 217	- 1,7-1,9 g/cm3

Odczyn pH	VIQP011	8,5-9,5

Wsp. dyfuzji pary

wodnej u	DIN EN ISO 7783-2 100-140

Wsp. dyfuzji pary

wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,1-0,3 m
Kapilarne podciąganie

wody	DIN EN 1062-3	<0,05 kg (m2h1/2)

Przewodność ciepła DIN 4108	0,7 W (mK)

Podane parametry są wartościami średnimi. Z uwagi na zastosowanie surowców
naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości
podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

OBRÓBKA - WSKAZÓWKI

Podłoże : Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok
antyadhezyjnych.

Przygotowanie podłoża: Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć.
podłoże	gruntowanie	powłoka pośrednia

farba dyspersyjna	nowa -	x

stara x	x

farba silikonowo-żywiczna nowa

stara x	x

farba silikatowa	nowa x	x

|  | stara | X | X |
| --- | --- | --- | --- |
| farba wapienna | nowa | - | X |
|  | stara | X | X |
| tynk podstawowy MG p II/III |  | X |
| płyta laminowana | nowa | X | X |
|  | stara | X | X |
| płyta cementowo-azbestowa | nowa | X | X |
|  | stara | X | X |
| płyta wiórowa | nowa | X | X |
|  | stara | X | X |

Temperatura obróbki : Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw: Gruntowanie - w zależności od rodzaju i stanu podłoża

Powłoka pośrednia - w kolorze dopasowanym do powłoki końcowej
Powłoka końcowa - tynk akrylowy w kolorze docelowym.
Przygotowanie materiału: Dodać wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed
obróbką dokładnie wymieszać. Przy obróbce maszynowej dodatek wody musi
być dostosowany do parametrów pracy każdej maszyny / pompy.
Zużycie : Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia
tynku akrylowego

tynk akrylowy 1,0 mm	1,7 - 2,0 kg/m2

tynk akrylowy 1,5 mm	2,2 - 2,5 kg/m2

tynk akrylowy 2,0 mm	2,9-3,2 kg/m2

tynk akrylowy 3,0 mm	4,2 - 4,5 kg/m2

Obróbka : Tynk akrylowy nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacą
styropianową. Tynk akrylowy 3,0 mm można strukturować pacą drewnianą
Tynk akrylowy można również nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych.
Tynk akrylowy schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65%
wilgotności przyschnięcie materiału następuje w ciągu ok. 24 godzin, pełne
utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej
temp. czas schnięcia może ulec wydłużeniu. Technika nanoszenia, narzędzia jak
również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat.
Czyszczenie narzędzi: Wodą natychmiast po użyciu.

FORMY DOSTAWY

Opakowanie : Wiadro 25 kg

Barwa : Tynk akrylowy biały i w 800 kolorach.

Przy stosowaniu jako powłoka końcowa w systemach ociepleń należy stosować
kolory o współczynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 20% możliwe jest obiektowe
zwolnienie z w/w warunku.

W związku ze stosowaniem surowców naturalnych mogą sporadycznie powstać
różnice kolorystyczne wywołane lekko ciemniejszym kruszywem.
Przy wysokich obciążeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
mogą występować miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczają, że
zastosowane w podłożu kruszywo lub pigmenty są jaśniejsze od zastosowanych
naturalnych, białych piasków lub naturalnych wypełniaczy. Przebarwienia nie
wpływają na jakość i funkcjonalność powłoki.

Zabarwianie: Przy użyciu tynku akrylowego w ilości max 1%.

Dostępne możliwości: Wersja bez zabezpieczenia przed działaniem alg lub grzybów ,
istniejąca odporność związana jest ze składem tynku. Działanie opóźniające i
zabezpieczające. Długotrwała odporność na powierzchniach trwale ogarniętych
działaniem alg lub grzybów nie może być zagwarantowana.

SKŁADOWANIE

Warunki składowania: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Chronić przed mrozem.

Czas składowania: Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do .. (patrz opakowanie).

INFORMACJE DODATKOWE

Bezpieczeństwo: Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem,
składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego