CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu kominów i remontu sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul. Bogusława X nr 17 w Kołobrzegu

W ramach zamówienia należy:

## 1. Kominy wentylacji grawitacyjnej remont:

- Należy rozebrać istniejące czapy kominowe;

- Należy rozebrać do poziomu dachu istniejące ściany kominów;

- Po wykonanych rozbiórkach należy przystąpić do sprawdzenia drożności kanałów;

- Wszystkie kanały stalowe wentylacji grawitacyjnej należy przedłużyć zgodnie z załączonym przekrojem rys nr 3,

- Wykonać izolację cieplną kanałów zgodnie z rys nr 3,

- Obudować kanały cegłą pełną, ścianka  o grubości 12cm;

- Ocieplić ściany kanałów płytami styropianowymi gr. 3cm EPS100 w technologii lekkiej mokrej wraz z malowaniem farbą silikonową,

- Wykonać nowe czapy kominowe, beton C20/25 wodoszczelność W4, mrozoodporność F25,

- Czapy zazbroić siatką z prętów stalowych o średnicy 8mm i oczkach 10x10cm,

- W czapach kominów wyrobić wcięcia okapowe lub zainstalować listwy okapowe stosowane w systemach dociepleń,

- Przestrzeń nad izolacją cieplną a pomiędzy kanałami wentylacyjnymi wypełnić szlichtą z zaprawy cementowej M12 o grubości 3-5cm, wyprofilowana ze spadkiem na zewnątrz komina,

- Kanały wentylacji grawitacyjnej musza wystawać ponad szlichtę od 2-3cm.

## 2. Odtworzenie kanałów wentylacji grawitacyjnej:

- W przypadku stwierdzenia niedrożności kanałów wentylacyjnych należy wykonać nowe kanały;

- Nowe kanały mogą być prowadzone w istniejących szachtach wentylacyjnych lub wykonane jako odrębne szachty;

- Szachty obudowywać płytą gipsowo-kartonową GKF gr. 12,5mm  na ruszcie stalowym „50” wraz z izolacją z wełny mineralnej gr. 5cm;

- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonywać metodą wierceń, nie dopuszcza się kucia otworów metodami udarowymi.

- Kratki z likwidowanych kanałów należy zaślepić i uzupełnić tynki,

- Wykonać malowanie pozostałej części ścian oraz stropów farbą lateksową w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie zmywalności wg PN-EN13300

- Kolorystyka ścian zostanie określona na etapie wykonywania robót, po przedstawieniu przez wykonawcę próbek farb ( kolorów).

## 3. Tynki, malowanie:

- W ramach niniejszego postępowania przetargowego należy wykonać remont dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na I piętrze sala nr 5 i 6;

- Należy usunąć istniejące powłoki malarski ze ścian i sufitów;

- Wykonać gruntowanie ścian i sufitów;

- Należy zainstalować na wszystkich narożnikach zewnętrznych listwy aluminiowe ochronne;

- Wykonać gładzie gipsowe, wraz z wyrównaniem tynków;

- Wykonać malowanie ścian oraz stropów farbą lateksową w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie zmywalności wg PN-EN13300

## 2.4.Posadzki z parkietu:

- Istniejącą posadzkę z parkietu należy rozebrać z zachowaniem staranności – elementy do ponownego ułożenia;

- Zfrezować lub zeszlifować pozostałości kleju i nierówności betonu;

- Zagruntować podłoże betonowe,

- Ułożyć ponownie posadzkę z parkietu,

- W cyklinować posadzkę

- Wykonać trzykrotne malowanie lakierem o wysokiej odporności na ścieranie –stosować lakiery poliuretanowe:

Antypoślizgowość wg DIN 10 032 i BS 7044:1990

Odporność na ścierania kategoria C wg ONORM C 2354

- Połączenie posadzki z parkietu i ściany wykończyć listwami cokołowymi drewnianymi z drewna dębowego.

## 4.  Instalacja oświetlenia:

Ze względu na uszkodzenia części instalacji oświetleniowej należy wykonać nowe połączenia pomiędzy oprawami. Przewody układać w płytkich bruzdach

Do zasilania opraw stosować wyłącznie przewody miedziane wielożyłowe w zależności od potrzeb typu YDYt 2(3;4;5)xl,5mm2.

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.